# OPIS TECHNICZNY

do projektu przywrócenia własności użytkowych kanału

deszczowego w ul. Zdrojowej Ø 1000/900mm oraz Ø 1000/1600mm

(od ul.Armii Krajowej do ul. Kościuszki) w Ciechocinku

## I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie użytkownika

- Mapa  sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500

- Pomiary w terenie.

#### II. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

1. Stan istniejący

Kanalizacja deszczowa na przedmiotowym odcinku od studni D1 do studni D5  wykonana jest z rur betonowych oraz z cegły. Odcinek kolektora deszczowego D1-D4 o długości L=104,0m, zbudowany jest z rur betonowych Ø 1000mm, gdzie do wysokości 0,2m-0,25m wykonano wylewkę betonową i wyprofilowano dno w kształcie rynny. Uzyskano w ten sposób o przekroju zbliżonym do „dzwonowego” o wymiarach Ø 1000/900.

Pozostały odcinek kolektora deszczowego o długości L=16,0m został wymurowany z cegły. Przekrój tego odcinka kanału jest prostokątny                           o wymiarach 1000x1600mm. Stan techniczny kolektora deszczowego na całej długości należy określić jako bardzo zły i kwalifikuje go do remontu. Na całym badanym odcinku kanał jest bardzo mocno skorodowany, poprzesuwany                      i nieszczelny na złączach, występują liczne spękania i ubytki w strukturze przewodu. Występuję infiltracja wody gruntowej do wnętrza kanału poprzez rozszczelnione i poprzesuwane złącza.

Przedmiotowy kanał na całym odcinku zanieczyszczony jest osadem                        i piaskiem. Stan techniczny kolektora betonowego należy uznać jako bardzo zły, kwalifikując go do natychmiastowego remontu co będzie skutkowało polepszeniem jego właściwości hydraulicznych, a tym samym zapewni jego bezawaryjną eksploatację na wiele lat.

2. Tymczasowe odwodnienie wód opadowych z kolektora deszczowego na odcinku od D1 do D5

Roboty prowadzić po wcześniejszym zablokowaniu przepływu w kanale                           i wykonaniu tymczasowej przepompowani ścieków z przewodem tłocznym.

Tymczasową instalację odwodnieniową wykonać poprzez ułożenie węży elastycznych łączonych na szybkozłącza wzdłuż miejsca wykonywania robót. Należy zastosować węże i pompy gwarantujące skuteczne przepompowanie ścieków.

3. Przywrócenie własności użytkowych kanalizacji deszczowej.

3.1.Szczegółowa technologia wykonania robót dla kanału deszczowego

- Wyczyszczenie wszystkich elementów podlegających remontowi wodą pod wysokim ciśnieniem (w przypadku osadów twardych zastosować piaskowanie).

- Doszczelnienie przecieków wody gruntowej i rys i ubytków chemią budowlaną (stosować powłoki ochronne i zaprawy naprawcze na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowanego polimerami                      z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych o klasie ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1-XA3).

- Zagruntowanie wszystkich elementów podlegających remontowi środkiem gruntującym – wykonanie tzw. warstwy szczepnej.

- Zabezpieczenie powierzchni podlegających remontowi poprzez wykonanie reprofilacji powierzchni chemią budowlaną (stosować powłoki ochronne i zaprawy naprawcze na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowanego polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych o klasie ekspozycji wg PN-EN 206-1:XA3), zabezpieczenie dotyczy części kolektora 1000/900mm powyżej połowy średnicy oraz części kolektora 1000/1600mm w części stropowej.

- Wyłożenie wnętrza kolektora 1000/900mm, ścian i dna kolektora 1000/1600mm, studzienek/komór do wysokości połowy średnicy płytkami z topionego bazaltu na siarczanoodpornej zaprawie klejowej dedykowanej do danego rodzaju płytek (na spocznikach studzienek/komór stosować płytki zewnętrznie ryflowane tj. antypoślizgowe).

- Wykonanie remontu 5 szt. studzienek/komór na trasie kolektora chemią budowlaną przy zastosowaniu powłok ochronnych i zaprawy naprawczych na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowana polimerami                          z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych o klasie ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1-XA3; zaprawę stosować powyżej 1m od dna.

- Wykonanie stopni złazowych w studzienkach/komorach. Zastosować stopnie stalowe w otulinie tworzywowej PP lub PE z profilowaną antypoślizgową powierzchnią zgodnie z normą PN-EN 13101:2005.

3.2.Specyfikacja materiałowa przywrócenia własności użytkowych kanału deszczowego.

W celu wykonania remontu kanału i studzienek/komór  wykładziną bazaltową oraz chemią budowlaną należy zastosować następujące materiały:

- zaprawa do wykonania remontu studzienek/komór powinna spełniać następujące wymogi:

  - uziarnienie - do 2 mm,

  - odporna na siarczany,

  - nasiąkliwość w wodzie < 10%,

  - bardzo dobra przyczepność do podłoża,

  - mrozoodporność F250, zgodnie z normą PN-85/B-04500,

  - ograniczony skurcz,

  - w przypadku nakładania ręcznego nanieść mostek sczepny zachowując zasadę „świeże na świeże”,

  - temperatura obróbki: + 5 stopni C do + 30 stopni C.

- płytki proste z topionego bazaltu o wymiarach 200/200/25 mm stosować częściowo w dnie kanału 1000/900mm (w części płaskiej), w dnie kanału

1000/1600mm, na ścianach kanału prostokątnego 1000/1600mm oraz na ścianach studzienek/komór (do wysokości 1m)

- płytki radialne z topionego bazaltu typu R-1000 o grubości nie mniejszej niż 25mm stosować w kanale 1000/900mm (w części kanału  o przekroju kołowym) oraz w kinetach studzienek/komór,

Wszystkie typy płytek powinny być ryflowane od strony montażu (ściany) ryflami skośnymi o wysokości min. 5mm w celu zwiększenia przyczepności oraz przenoszenia pionowych obciążeń. Płytki powinny być przyklejane siarczanoodpornym klejem do płytek bazaltowych (klej powinien być zalecany przez producenta płytek). Minimalna grubość zaprawy klejowej to 7-8mm                 a zalecana szerokość fug to 4-5mm.

Spoczniki studzienek/komór wykonać z płytek ryflowanych zewnętrznie (antypoślizgowych) a kinety wyprofilować odpowiednio do prawidłowego kształtu poprzez zastosowanie płytek bazaltowych prostych lub radialnych.

Płytki z topionego bazaltu powinny posiadać aprobatę techniczną do stosowania w sieciach kanalizacyjnych, posiadać nasiąkliwość 0% oraz ścieralność na tarczy Boehmego nie większą niż 4.1cm3/50cm2 według normy PN-EN 14157 „Kamień naturalny – Oznaczanie odporności na ścieranie”.

Stopnie stalowe w otulinie tworzywowej PP lub PE z profilowaną antypoślizgową powierzchnią zgodnie z normą PN-EN 13101:2005.

## III. WYKAZ NORM I INSTRUKCJI

1. W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące normy i instrukcje dla kanalizacji deszczowej:

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania                       i badania przy odbiorze

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne                   i definicje

- PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

- PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko

- PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

## IV. UWAGI  DLA  WYKONAWCY

- Wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej dokona uprawniona jednostka geodezyjna.

- Przy realizacji robót należy przestrzegać wymogów określonych w: „Warunkach   technicznych   wykonania  i   odbioru  robót   budowlano -montażowych cz.II; Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów bhp.

- Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego  uzbrojenia  podziemnego o  terminie rozpoczęcia  robót.

- Należy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp. Przejścia wykonać wraz  z barierami ochronnymi.

- Teren  budowy  należy właściwie  oznakować,  wykopy zabezpieczyć wzdłuż           i od czoła. Z chwilą zapadnięcia zmroku - wykopy oświetlić.

- Ewentualna zmiana technologii robót będzie uzgadniana bezpośrednio w czasie prowadzenia robót z Inspektorem Nadzoru.

- Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

## I. STRONA TYTUŁOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przywrócenie własności użytkowych kanału deszczowego w ul. Zdrojowej            (od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki) w Ciechocinku.

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miejska Ciechocinek

ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

Jan Kretkowski

ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka

87-103 Toruń

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przywrócenie własności użytkowych kanału deszczowego w ul. Zdrojowej (od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki) w Ciechocinku.

Kolejność realizacji przedsięwzięcia:

- wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej,

- montaż tymczasowego odwodnienia kanału deszczowego,

- przywrócenie własności użytkowych kanału deszczowego na odcinku          D1-D5

- demontaż tymczasowego odwodnienia kanału deszczowego,

- odbiór techniczny;

- wykonanie inspekcji telewizyjnej z funkcją spadku.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W pasie prowadzonych robót występują:

- kanalizacja deszczowa Ø 1000/900mm,

- kanalizacja deszczowa Ø 1000/1600mm,

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia:

- upadek do studni/komory w czasie prowadzenia robót;

- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do studni/komory;

- roboty prowadzone na głębokości większej niż 1,5m,

- roboty prowadzone wewnątrz kolektora deszczowego,

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców                  z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów).

Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostać przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący jednocześnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa                   i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót.

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych             w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami